Arbeitsablauf  Terrassen Beschichtung

1. Grundierung mit G 4

Material mit Pinsel oder Rolle auftragen. 1  maximal 4 Stunden trocknen lassen,. In der Zwischenzeit die Glasmatte zu recht schneiden.

2. Polyesterharz Azur und MEKP Härter ansetzen.

Achtung nicht zuviel mit einmal. Verarbeitungszeit je nach Temperatur und Ansatzmenge max. 20- 30 Minuten. Also bitte  max 2 kg anrühren und  erst einmal verarbeiten.

MEKP Härter Zusatzmenge 2 %.

Mit dieser Mischung  die Fläche vorstreichen, die trockene Glasfasermatte auflegen und sofort wieder mit dieser Mischung von oben durchtränken. Helle Stellen in der Glasfasermatte sind noch Luftblasen. Diese werden mit einem Pinsel durch starkes Antupfen beseitigt.

So arbeiten Sie in Etappen mit etwas Überlappung die gesamte Fläche 1 x durch.

Über Nacht durchhärten lassen.

3. Voranstrich mit Yachtlack,  mind. 6 Stunden trocknen lassen

4. Endanstrich mit Yachtlack, wenn Sie die Fläche rutschfest haben möchten sollten Sie in den letzten  noch frischen Anstrich Sand streuen. Aber Achtung die Fläche ist dann nicht mehr sehr pflegeleicht, sämtlicher Schutz bleibt haften.